附件：

| 2019年建筑和装饰材料产品质量省监督抽查结果 |
| --- |
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查 结果 | 主要不合格项 | 承检机构 | 所属 地区 |
| 1 | 洮南市佳意 木业有限公司 | 浸渍胶膜纸 饰面细木工板 | 1220mm×2440mm×17mm | 洮宝 | 2019.6.20 | 不合格 | 甲醛释放量：0.147mg/m3/0.124mg/m3 | 吉林省产品质量监督检验院 | 白城市 |
| 2 | 抚松金隆 木业有限公司 | 实木复合地板 | 1900mm×190mm×14mm/3mm | 帝王 | 2019.6.20 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 白山市 |
| 3 | 吉林森工金桥地板集团有限公司惠林分公司 | 实木复合地板 | 18600mm×148mm×15mm | 金桥 | 2019.6.20 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 白山市 |
| 4 | 吉林省佳宝 木业有限责任公司 | 浸渍胶膜纸 饰面细木工板 | 1220mm×2440mm×18mm | 佳宝 | 2019.5.1 | 不合格 | 甲醛释放量：0.183mg/m3/0.124mg/m3 | 吉林省产品质量监督检验院 | 四平市 |
| 5 | 梨树县永成 木业有限公司 | 普通胶合板 | 1220mm×2440mm×16mm | —— | 2019.6.3 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 四平市 |
| 6 | 吉林海新 木业有限公司 | 浸渍胶膜纸 饰面细木工板 | 1220mm×2440mm×18mm | 海新 | 2019.4 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 松原市 |
| 7 | 长岭县恒宇 木业有限公司 | 细木工板 | 1220mm×2440mm×18mm | 欢乐鱼 | 2019.5.13 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 松原市 |
| 8 | 吉林新元 木业有限公司 | 三层实木复合地板 | 1900mm×189mm×14mm | 新元 | 2019.6.25 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 延边市 |
| 9 | 长春福佳 木业有限公司 | 浸渍胶膜纸 饰面细木工板 | 1220mm×2440mm×18mm | —— | 2019.6.23 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 10 | 吉林市盛捷 泡塑制品有限公司 | 绝热用模塑 聚苯乙烯泡沫塑料 | 1200mm×2000mm×600mm | / | 2019.6.8 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 吉林市 |
| 11 | 磐石市正隆新型 保温材料有限公司 | 绝热用模塑聚 苯乙烯泡沫塑料 | 500mm×500mm×50mm 300mm×300mm×25mm | / | 2019.6.15 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 吉林市 |
| 12 | 吉林鑫瑞 建材制造有限公司 | 绝热用模塑 聚苯乙烯泡沫塑料 | 500mm×500mm×50mm | / | 2019.6.5 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 吉林市 |
| 13 | 桦甸市新华街 利达泡沫板厂 | 绝热用模塑 聚苯乙烯泡沫塑料 | 500mm×500mm×50mm | / | 2019.5.20 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 吉林市 |
| 14 | 松原市天源彩钢保温材料有限责任公司 | 绝热用模塑 聚苯乙烯泡沫塑料 | 6000mm×1200mm×600mm | / | 2019.6.6 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 松原市 |
| 15 | 靖宇县花园口镇 松花江保温苯板厂 | 绝热用模塑 聚苯乙烯泡沫塑料 | 500mm×500mm×50mm | / | 2019.7.1 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 白山市 |
| 16 | 长春铭基伟业 建材有限公司 | 绝热用模塑 聚苯乙烯泡沫塑料 | 6008mm×1230mm×630mm | / | 2019.8.19 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 17 | 吉林省吉冶 建筑材料有限公司 | 绝热用模塑 聚苯乙烯泡沫塑料 | 6000mm×600mm×1000mm | / | 2019.6.8 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 18 | 长春市恒通节能建筑保温材料有限公司 | 绝热用模塑 聚苯乙烯泡沫塑料 | 600mm×600mm×80mm | / | 2019.7.2 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 19 | 长春市万顺 保温材料厂 | 绝热用模塑 聚苯乙烯泡沫塑料 | 3000mm×1200mm×1000mm | / | 2019-5-10 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 20 | 吉林省新英海 节能科技有限公司 | 绝热用模塑 聚苯乙烯泡沫塑料 | 3000mm×1200mm×1000mm | / | 2019.6.10 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 21 | 长春市冠城 保温材料有限公司 | 绝热用模塑 聚苯乙烯泡沫塑料 | 3000mm×1200mm×1000mm | / | 2019.6.5 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 22 | 长春惠程建筑 材料有限公司 | 绝热用模塑 聚苯乙烯泡沫塑料 | 3000mm×1200mm×1000mm | / | 2019.5.18 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 23 | 长春市万有 保温建材有限公司 | 绝热用模塑 聚苯乙烯泡沫塑料 | 6000mm×1200mm×1200mm | / | 2019.7.6 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 24 | 长春市新成达 建筑构件厂 | 绝热用模塑 聚苯乙烯泡沫塑料 | 3000mm×1200mm×1000mm | / | 2019.7.20 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 25 | 长春市英俊科新暖气片有限责任公司 | 钢制散热器 | GZT2-+5025 600高-1.0 | 英俊科新 | 2019。07 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 26 | 长春华翅 变压器组件有限公司 | 钢制柱式 5025散热器 | GZ2-530-100-1.0 | --- | 2019.07 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 27 | 吉林省大维 科技发展有限公司 | 钢制散热器 | DWGZWM-600-1.0 | 大维 | 2019.07 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 28 | 长春市二道区英俊 鸿大散热器制造厂 | 钢制柱式 5025散热器 | GZ2-530-100-1.0 | 英俊鸿大 | 2019.07 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 29 | 长春市响铃 实业集团有限责任公司 | 钢制散热器 | XLG2-5025-530-1.0 | 响铃 | 2019.08.01 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 30 | 吉林省鼎豪 科技有限公司 | 钢制散热器 | GZ2-530-1.5/1.0(6030) | 鼎豪 | 2019.07 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 31 | 吉林省旭东 科技有限公司 | 钢制散热器 | XDGZT2-5025-525-1.0 | 旭冬 | 2019.07 | 合格 | —— | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 32 | 吉林省倍利 科技有限公司 | 钢制散热器 | GZ4-600-1.5/1.0 | 金倍利 | 2019.07 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 33 | 白城市吉星 散热器有限公司 | 钢制散热器 | 100*55型 | --- | 2019.07 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 白城市 |
| 34 | 吉林省松花湖 管业有限公司 | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材 | dn20mm×2.0mm | / | 2019.7.25 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 吉林市 |
| 35 | 吉林鸿泰 管业有限公司 | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材 | dn20mm×2.0mm | / | 2019.7.25 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 吉林市 |
| 36 | 吉林三三零五机械厂化工材料分厂 | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材 | dn20mm×2.0mm | / | 2019.7.31 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 敦化市 |
| 37 | 吉林省天泽 管业有限公司 | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材 | dn20mm×2.0mm | / | 2019.8.27 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 38 | 长春联塑 实业有限公司 | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材 | dn20mm×2.0mm | / | 2019.8.26 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 39 | 吉林省凯达 管业有限公司 | 钢管 | 45*2.5*300 S355MC（B） | --- | 2019.08.30 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 40 | 通化钢铁集团磐石无缝钢管有限责任公司 | 输送流体用无缝钢管 | 20钢 φ48*3.5 | 长白山 | 2019.08.25 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 吉林市 |
| 41 | 吉林京华 制管有限公司 | 直缝高频焊管 | φ26*2.5 Q195 | 华岐 | 2019.08.21 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 吉林市 |
| 42 | 通钢集团 吉林市焊管有限公司 | 直缝电焊钢管 | Q235B φ48*3.5*6000 | 长白山 | 2019.8.29 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 吉林市 |
| 43 | 磐石铸诚 无缝钢管有限公司 | 输送流体用无缝钢管 | 20钢 φ34*3 | --- | 2019.8.18 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 吉林市 |
| 44 | 吉林金钢 钢铁股份有限公司 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E Φ20 | 红嘴 | 2019.07.15 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 四平市 |
| 45 | 辉南轧钢 有限责任公司 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E Φ12 | 长白山 | 2019.07.12 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 通化市 |
| 46 | 吉林鑫达 钢铁有限公司 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E Φ10 | --- | 2019.07.25 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 辽源市 |
| 47 | 吉林建龙 钢铁有限责任公司 | 热轧钢带 | Q195L 3.5*1010 | 建龙 | 2019.08.28 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 吉林市 |
| 48 | 通化钢铁 股份有限公司 | 低合金结构 钢热轧钢带 | Q355B 1500*7.75 | 长白山 | 2019.07 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 通化市 |
| 49 | 吉林市松江 建材集团有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 淞江 | 2019/7/19 | 合格 | —— | 吉林省产品质量监督检验院 | 吉林市 |
| 50 | 吉林亚泰 龙潭水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 鼎鹿牌 | 2019/7/20 | 合格 | —— | 吉林省产品质量监督检验院 | 吉林市 |
| 51 | 蛟河金刚 水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 万厦 | 2019/7/25 | 合格 | —— | 吉林省产品质量监督检验院 | 吉林市 |
| 52 | 桦甸市松源 水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 松源 | 2019/7/23 | 合格 | —— | 吉林省产品质量监督检验院 | 吉林市 |
| 53 | 冀东水泥 磐石有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 盾石 | 2019/7/20 | 合格 | —— | 吉林省产品质量监督检验院 | 吉林市 |
| 54 | 永吉县大明 水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 42.5 | 淞江 | 2019/7/15 | 合格 | —— | 吉林省产品质量监督检验院 | 吉林市 |
| 55 | 吉林金隅冀东 环保科技有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 盾石 | 2019/7/22 | 合格 | —— | 吉林省产品质量监督检验院 | 吉林市 |
| 56 | 舒兰市亚泰 水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 北九山 | 2019/7/22 | 合格 | —— | 吉林省产品质量监督检验院 | 吉林市 |
| 57 | 白山市苇塘 水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 合坚 | 2019/7/10 | 合格 | ------ | 吉林省产品质量监督检验院 | 白山市 |
| 58 | 金刚（集团） 白山水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 合坚 | 2019/7/18 | 合格 | ------ | 吉林省产品质量监督检验院 | 白山市 |
| 59 | 靖宇亚泰泉 润建材有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 泉润 | 2019/8/4 | 合格 | ------ | 吉林省产品质量监督检验院 | 白山市 |
| 60 | 抚松森祥 水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 森祥 | 2019/8/5 | 合格 | —— | 吉林省产品质量监督检验院 | 白山市 |
| 61 | 抚松银丰 水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 古山 | 2019/8/3 | 合格 | —— | 吉林省产品质量监督检验院 | 白山市 |
| 62 | 吉林省天禹 水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 合坚牌 | 2019/7/24 | 合格 | —— | 吉林省产品质量监督检验院 | 白山市 |
| 63 | 白城北方 水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 万厦 | 2019/7/21 | 合格 | —— | 吉林省产品质量监督检验院 | 白城市 |
| 64 | 吉林省新天成 水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 万厦牌 | 2019/7/23 | 合格 | —— | 吉林省产品质量监督检验院 | 白城市 |
| 65 | 洮南北方 水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 万厦 | 2019/7/22 | 合格 | —— | 吉林省产品质量监督检验院 | 白城市 |
| 66 | 吉林省园山 水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 吉辉 | 2019/8/6 | 合格 | —— | 吉林省产品质量监督检验院 | 通化市 |
| 67 | 亚泰集团通化 水泥股份有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 山泉牌 | 2019/8/2 | 合格 | —— | 吉林省产品质量监督检验院 | 通化市 |
| 68 | 通化市三为企业有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 三为牌 | 2019/8/3 | 合格 | —— | 吉林省产品质量监督检验院 | 通化市 |
| 69 | 汪清北方水泥 有限公司和龙分公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 庙岭 | 2019/8/7 | 合格 | —— | 吉林省产品质量监督检验院 | 延边朝鲜族自治州 |
| 70 | 珲春市顺峰 水泥制造有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 庙岭 | 2019/8/6 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 延边朝鲜族自治州 |
| 71 | 汪清北方 水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 庙岭 | 2019/8/5 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 延边朝鲜族自治州 |
| 72 | 亚泰集团 图们水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 鼎鹿 | 2019/8/5 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 延边朝鲜族自治州 |
| 73 | 汪清北方水泥 有限公司敦化分公司 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | 庙岭牌 | 2019/8/4 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 延边朝鲜族自治州 |
| 74 | 公主岭市尖山 水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 双尖 | 2019/7/31 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 公主岭 |
| 75 | 四平市翔宇 水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 翔云 | 2019/7/31 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 四平市 |
| 76 | 四平金隅 水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 金隅 | 2019/8/2 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 四平市 |
| 77 | 亚泰集团伊通水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 鼎鹿 | 2019/7/20 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 四平市 |
| 78 | 吉林省天茂 特种水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 顶山 | 2019/8/4 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 四平市 |
| 79 | 吉林省天意 水泥集团有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 实佳 | 2019/8/1 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 四平市 |
| 80 | 四平北方 水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 红嘴牌 | 2019/7/28 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 四平市 |
| 81 | 双辽市天茂 水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 虹桥 | 2019/8/4 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 四平市 |
| 82 | 长春四通 水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 万厦牌及图形商标 | 2019/8/8 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 83 | 吉林亚泰水泥 有限公司双阳分公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 鼎鹿 | 2019/8/3 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 84 | 吉林亚泰鼎鹿 水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 鼎鹿 | 2019/8/7 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 85 | 吉林省长春 新兴水泥厂 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 欣业 | 2019/8/8 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 86 | 榆树市宏元 水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 万厦牌及图形商标 | 2019/8/5 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 87 | 德惠市鑫雨 水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 万厦牌及图形商标 | 2019/8/6 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 88 | 辽源市金刚水泥厂 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 万厦牌及图形商标 | 2019/8/4 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 辽源市 |
| 89 | 辽源市金刚 水泥厂东丰分厂 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 万厦牌及图形商标 | 2019/8/4 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 辽源市 |
| 90 | 冀东水泥 扶余有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 盾石 | 2019/8/6 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 松原市 |
| 91 | 松原北方 水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 万厦 | 2019/7/19 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 松原市 |
| 92 | 扶余市鼎鹿 水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 万厦牌 | 2019/8/5 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 松原市 |
| 93 | 吉林市松江 建材集团有限公司 | 水泥包装袋 | F-750-500-100 | / | 2018/3/10 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 吉林市 |
| 94 | 吉林亚泰龙潭 水泥有限公司 | 水泥包装袋 | F-775-520-100 | / | 2019/6/3 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 吉林市 |
| 95 | 蛟河金刚 水泥有限公司 | 水泥包装袋 | F-750-500-80 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 吉林市 |
| 96 | 桦甸市松源 水泥有限公司 | 水泥包装袋 | F-780-420-100 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 吉林市 |
| 97 | 冀东水泥 磐石有限责任公司 | 水泥包装袋 | F-750-420-100 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 吉林市 |
| 98 | 吉林金隅冀东 环保科技有限公司 | 水泥包装袋 | F-760-420-100 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 吉林市 |
| 99 | 舒兰市亚泰 水泥有限责任公司 | 水泥包装袋 | F-778-420-100 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 吉林市 |
| 100 | 白山市苇塘 水泥有限责任公司 | 水泥包装袋 | F-780-500-80 | / | 2019/7/10 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 白山市 |
| 101 | 金刚（集团） 白山水泥有限公司 | 水泥包装袋 | F-780-500-80 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 白山市 |
| 102 | 吉林省天禹 水泥有限责任公司 | 水泥包装袋 | F-750-430-80 | / | 2019/7/15 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 白山市 |
| 103 | 靖宇亚泰泉润 建材有限公司 | 水泥包装袋 | F-760-500-100 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 白山市 |
| 104 | 抚松森祥 水泥有限责任公司 | 水泥包装袋 | F-770-430-100 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 白山市 |
| 105 | 抚松银丰 水泥有限责任公司 | 水泥包装袋 | F-740-550-100 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 白山市 |
| 106 | 吉林省新天成 水泥有限公司 | 水泥包装袋 | F-510-760-100 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 白城市 |
| 107 | 洮南北方 水泥有限公司 | 水泥包装袋 | F-783-422-100 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 白城市 |
| 108 | 吉林省园山 水泥有限公司 | 水泥包装袋 | F-780-500-80 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 通化市 |
| 109 | 亚泰集团通化 水泥股份有限公司 | 水泥包装袋 | F-720-500-100 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 通化市 |
| 110 | 通化市三为 企业有限责任公司 | 水泥包装袋 | F-760-500-100 | / | 2019.7.1 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 通化市 |
| 111 | 汪清北方 水泥有限公司和龙分公司 | 水泥包装袋 | F-750-500-100 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 延边朝鲜族自治州 |
| 112 | 珲春市顺峰 水泥制造有限公司 | 水泥包装袋 | F-750-495-100 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 延边朝鲜族自治州 |
| 113 | 汪清北方 水泥有限公司 | 水泥包装袋 | F-760-500-100 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 延边朝鲜族自治州 |
| 114 | 亚泰集团 图们水泥有限公司 | 水泥包装袋 | F-730-500-100 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 延边朝鲜族自治州 |
| 115 | 汪清北方水泥 有限公司敦化分公司 | 水泥包装袋 | F-730-500-100 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 延边朝鲜族自治州 |
| 116 | 公主岭市尖山 水泥有限责任公司 | 水泥包装袋 | F-780-510-100 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 公主岭 |
| 117 | 四平市翔宇 水泥有限责任公司 | 水泥包装袋 | F-770-485-100 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 四平市 |
| 118 | 四平金隅 水泥有限公司 | 水泥包装袋 | F-420-780-100 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 四平市 |
| 119 | 亚泰集团伊通 水泥有限公司 | 水泥包装袋 | F-780-500-100 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 四平市 |
| 120 | 吉林省天茂 特种水泥有限公司 | 水泥包装袋 | F-780-500-90 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 四平市 |
| 121 | 吉林省天意 水泥集团有限责任公司 | 水泥包装袋 | F-780-480-90 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 四平市 |
| 122 | 四平北方 水泥有限公司 | 水泥包装袋 | F-770-520-100 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 四平市 |
| 123 | 双辽市天茂 水泥有限公司 | 水泥包装袋 | F-760-520-100 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 四平市 |
| 124 | 吉林亚泰水泥 有限公司双阳分公司 | 水泥包装袋 | F-750-500-100 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 125 | 吉林亚泰鼎鹿 水泥有限公司 | 水泥包装袋 | F-760-500-100 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 126 | 吉林省长春 新兴水泥厂 | 水泥包装袋 | F-750-480-100 | / | 2019/8/8 | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 127 | 榆树市宏元 水泥有限公司 | 水泥包装袋 | F-750-500-100 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 128 | 德惠市鑫雨 水泥有限责任公司 | 水泥包装袋 | F-780-500-100 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 129 | 农安北方 水泥有限公司 | 水泥包装袋 | F-780-420-100 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 长春市 |
| 130 | 辽源市金刚水泥厂 | 水泥包装袋 | F-740-500-80 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 辽源市 |
| 131 | 辽源市金刚 水泥厂东丰分厂 | 水泥包装袋 | F-740-500-80 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 辽源市 |
| 132 | 冀东水泥扶余 有限责任公司 | 水泥包装袋 | F-750-420-90 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 松原市 |
| 133 | 松原北方 水泥有限公司 | 水泥包装袋 | F-760-420-100 | / | ---- | 合格 |  | 吉林省产品质量监督检验院 | 松原市 |