吉林省人造板产品质量省监督抽查实施细则（2021版）

# 1抽样方法

1.1抽样型号或规格

所抽样品应为同一型号规格、同一批次的产品，优先抽取主导产品。

1.2抽样方法、基数及数量

采用随机抽样法在企业的成品库内或市场待销产品中抽取近期生产的有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

第一、抽样基数满足抽样数量即可；

第二、当同一型号规格 同一批次的产品分垛码放时，采用随机抽样法确定其中一垛为抽样对象；

第三、采用随机抽样法在该垛中抽取5张产品，其中检验样品抽取3张，备用样品抽取2张；

第四、采用随机抽样法在已经抽取的产品中分别抽取检验样品和备用样品。备用样品用于异议处理时进行的复检。

1.3样品处置

人造板应用铝箔、塑料袋等不吸附甲醛的材料包装密封，人造板检验用样品可按照对应抽取产品的国家标准进行样块裁取，并每块注明编号。最后进行包装，每个包装的封口处上下加贴封条，抽样人员与被抽查企业人员在封条上签字确认。运输和储存过程中应平整堆放，防止污损、撞击，不得受潮、雨淋和暴晒。同一企业的样品应整体打包，由抽样单位负责寄送至承检机构。

1.4抽样单

应按照有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及生产者或销售者相关信息。对于产品检验所需的样品规格型号等技术参数信息，应由被抽生产者或销售者提供，在抽样现场获取，并经生产者或销售者确认。

2检验依据

2.1检验项目及分类

2.1.1人造板（细木工板）检验项目如表1。

表1人造板（细木工板）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 甲醛释放量 | GB 18580 | GB/T 5849 | ● |  |  |  |
| 2 | 横向静曲强度 | GB/T 17657 | GB/T 5849 |  | ● |  |  |
| 3 | 表面胶和强度 | GB/T 17657 | GB/T 5849 |  | ● |  | 表板厚度＜0.55mm时测定 |

2.1.2人造板（普通胶合板）检验项目如表2。

表2人造板（普通胶合板）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 甲醛释放量 | GB 18580 | GB/T 9846 | ● |  |  |  |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 17657 | GB/T 9846 |  | ● |  |  |

2.1.3人造板（浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板）检验项目如表3。

表3人造板（浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 甲醛释放量 | GB 18580 | GB/T 34722 | ● |  |  |  |
| 2 | 横向静曲强度 | GB/T 17657 | GB/T 34722 |  | ● |  | 细木工板基材测定 |
| 3 | 表面胶和强度 | GB/T 17657 | GB/T 34722 |  | ● |  |  |

2.1.4人造板（浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板）检验项目如表4。

表4人造板（浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 甲醛释放量 | GB 18580 | GB/T 15102 | ● |  |  |  |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 17657 | GB/T 15102 |  | ● |  |  |
| 3 | 表面胶和强度 | GB/T 17657 | GB/T 15102 |  | ● |  |  |
| 4 | 2h吸水厚度膨胀率 | GB/T 17657 | GB/T 15102 |  | ● |  |  |
| 5 | 内结合强度 | GB/T 17657 | GB/T 15102 |  | ● |  |  |
| 6 | 握螺钉力 | GB/T 17657 | GB/T 15102 |  | ● |  | 刨花板基材测定 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用。凡是不注日期的文件，其最新版本适用。

2.2检验应注意的问题

若抽取人造板时，生产日期明确在2018年5月1日之前，在检测甲醛释放量时，应按照GB 18580-2001进行检验及判定，生产日期明确在2018年5月1日之后，在检测甲醛释放量时，应按照GB 18580-2017进行检验及判定。

3判定规则

3.1依据标准

GB/T 5849-2016《细木工板》；

GB/T 9846-2015《普通胶合板》；

GB/T 4897-2015《刨花板》；

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。